这些文件夹包含了组装Positron所需打印件。

这些文件夹是按组装指南顺序进行分组的。

**推荐打印设置：**  
我们建议使用ABS或ASA打印所有部件。  
参照Voron建议的打印参数：  
层高：0.2毫米  
挤出宽度：0.4毫米  
填充百分比：40%  
填充类型：网格、gyroid、蜂窝、三角形或立方体  
壁数：4  
顶部/底部固体层数：5  
支撑：无

对于大部分部件，推荐使用ABS或ASA材料，PLA和PETG可以用于装饰件，但请自行决定是否使用。

**文件命名规则：**  
部件名称 - 数量 - 推荐颜色 - 备注

**示例 1：**  
Bed\_Cable\_Guide - 1x - Accent

这是Bed\_Cable\_Guide，您需要打印一个，推荐使用装饰色。

**示例 2：**  
Z\_PCB\_Spacer - 1x - Any – Non Conductive

这是Z\_PCB\_Spacer，您需要打印一个，颜色可以任意选择，但必须确保材料非导电。

**渲染参考：**



